Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 511-M

Описание

TECTYL 511-М – сольвентнорастворимый, водовытесняющий антикоррозионный состав на масляной основе.

TECTYL 511-М - отвечает требованиям военной спецификации MIL-C-16173 D класс 5

TECTYL 511-М - предназначен для защиты от коррозии промышленных частей из черных и цветных металлов. Использовать для транспортировки компонентов в контейнерах и/или складского хранения.

TECTYL 511-М образует прозрачную маслянистую пленку янтарного цвета

Характерные свойства

Точка воспламенения; PMCC

Удельная масса при 60°F

Рекомендуемая толщина сухой плёнки

Теор.покрываемость при Avg. Рекомендуемая DFT

Нелетучие в-ва

Вязкость DIN (53 211) чаша №2 при 20°C

Время высыхания при 25°C

Содержание летучих органических веществ

(VOC) (ASTM D-3960)

Ускоренные испытания на коррозионную стойкость:

при Avg. рекомендуемой DFT

Влажность; 100 % при 40°C

DIN 50 017-KK (DIN 1623 стальные панели)

Влажность; 100 % при 50°C;

ASTM D-1748 (2*4*1/8’’ полированные стальные панели)

| 40 0,85 7,5 52,4 45 45 ±24 464 | °C кг/литр микрон м2/л вес % секунд часа грамм/литр |
| --- | --- |
| 464 1000+ | часа часов часа |

40

Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 511-М

Подготовка поверхности:

Максимальная продуктивность TECTYL 511-М достигается только если обрабатываемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищенная от ржавчины, масла и вторичной окалины. Рекомендованная Valvoline температура металлической поверхности 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Применение:

TECTYL 511-М поставляется в готовом виде. Перед применением убедитесь, что консистенция однородна. В продолжительном перемешивании особо не нуждается. Если продукт загустел в результате хранения при низких температурах или испарения сольвента во время использования свяжитесь с Valvoline. НЕ РАЗВОДИТЕ TECTYL 511-М. Добавление растворителя негативно влияет на образование плёнки, время высыхания и качество продукта. Рекомендованная Valvoline температура окружающей среды и продукта на момент нанесения 10-35 °C. TECTYL 511-М можно наносить безвоздушным, воздушным методом распыла или кисточкой.

Удаление:

TECTYL 511-М можно удалить с помощью уайт-спирита или другими подобными нефтяными растворителями, горячим щелочным промывочным раствором или паром низкого давления.

Хранение:

TECTYL 511-М должен храниться при температуре 10-35 °C. Перед использованием рекомендуется слегка перемешать. Минимальный срок хранения – 3 года с даты производства

Предостережение:

Для сушки необходима хорошая вентиляция во избежание образования легковоспламеняемой среды. ПОДСОХШУЮ ПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ, ТАКИХ КАК ВСПЫШКИ, ОГОНЬ, ИСКРЫ, ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ГОРЕЛКИ. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта Valvoline.

Примечание:

Дополнительное нанесение какого-либо продукта на или под слой TECTYL 511-М не рекомендуется. Нанесение дополнительных продуктов может привести к химической несочитаемости, тем самым влияя на качество TECTYL 511-М, как указано в разделе «Характерные свойства». Если необходимо использовать грунт, который не был рекомендован Valvoline, следует получить письменное разрешение от Valvoline.

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe
Effective Date:         	Replaces:	Author's Initials:	Pages	Code:

23-Jun-06		March 6, 2002	JAvM	2/2	TECTYL 511-М.doc

The information contained herein is correct to the best of our knowledge.  The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or