| TECTYL 122-A This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe Description TECTYL 122-A is a solvent cutback wax/asphaltic base, thixotropic corrosion preventive compound. TECTYL 122-A is suitable to be applied to the undersides of vehicles. TECTYL 122-Adries to a relatively firm, black, resilient, tough film. Typical Properties Flashpoint; PMCC 40 °C Specific Gravity @ 60°F 0.91 kg/ltr Recommended Dry Film Thickness 250 microns minimum Theoretical Coverage @ Avg. Recommended DFT 2.1 m²/l Non Volatile 60 weight % Viscosity; Brookfield @ 25°C (at time of manufacture) @ 2 RPM: 25.000 mPa.s (cP) @ 20 RPM: 7.000 mPa.s (cP) Dry to Touch Time @ 25°C ± 4 hours Dry Time @ 25°C ±24 hours Volatile Organic Content (VOC) (ASTM D-3960) 362 g/l Accelerated Corrosion Tests: @ Avg. Recommended DFT Salt Spray; 5 % NaCl @ 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) 40 days (DIN 1623 Steel Panels) Humidity; 100 % RH; @ 40°C; DIN 50 017-KK 100 days | Эта информация относится только к продукции, произведенной в следующие места (мест): Европа Описание Tectyl 122-А растворителя воска сокращение / асфальтовые базы, тиксотропные Антикоррозионные соединения. Tectyl 122- ориентирован на применение для обработки нижней части кузова автомобилей. Tectyl 122- черный, упругий, жесткая пленка. Типичные свойства Flashpoint; PMCC 40 ° C Удельный вес при 60 ° F 0,91 кг / л Рекомендуемая толщина сухой пленки 250 микрон минимальной Теоретический расход @ Ср. Рекомендуемой толщине 2,1 м ² / л Энергонезависимой 60% по весу Вязкость; Брукфилд при 25 ° C (В процессе изготовления) @ 2 об / мин: 25,000 мПа (сП) @ 20 об / мин: 7,000 мПа (сП) Время образования сухой пленки при 25 ° C ± 4 часа Время высыхания при 25 ° C ± 24 часов Содержание летучих органических (ЛОС) (ASTM D-3960) 362 г / л Ускоренное коррозионных испытаний: @ Ср. Рекомендуемой толщине Солт Спрей; 5% NaCl при 35 ° С; DIN 50 021 (ASTM B-117) через 40 дней (DIN 1623 стальных панелей) Влажность, 100% RH, при 40 ° С, DIN 50 017-KK 100 дней |
| --- | --- |

| Surface Preparation: The maximum performance of TECTYL 122-A can be achieved only when the metal surfaces to be protected are clean, dry and free of rust, oil and mill scale. Valvoline recommends that the metal substrate temperature be 10-35 °C at the time of product application. Avoid direct contact of the product with PVC due to possible material incompatibility. Application: TECTYL 122-A is formulated to be used as supplied. Ensure uniform consistency prior to use. Continued stirring is generally not required. If the product thickens due to cold storage or loss of solvent during use, contact Valvoline. DO NOT THIN TECTYL 122-A. Incorrect thinning will affect film build, dry time and product performance. Valvoline recommends that the ambient and product temperature be 10- 35 °C at the time of product application. TECTYL 122-A can be applied by airless spray or brush. Removal: TECTYL 122-A can be removed with mineral spirits or any similar petroleum solvent, hot alkaline wash or low pressure steam. Storage: TECTYL 122-A should be stored at temperatures between 10-35 °C. Mild agitation is recommended prior to use. Due to its composition TECTYL 122-A can be subject to postproduction viscosity changes during storage. Under proper storage conditions TECTYL 122-A can have a shelf life of 3 years minimum. Caution: Adequate ventilation is required for cure and to ensure against formation of combustible liquid. THE PARTIALLY CURED FILM SHOULD NOT BE EXPOSED TO IGNITION SOURCES SUCH AS FLARES, FLAMES, SPARKS, EXCESSIVE HEAT OR TORCHES. Refer to Valvoline’s Material Safety Data Sheet for additional handling and first aid information. Note: The addition of any product over or under this coating is not recommended. The use of additional coatings could result in chemical incompatibility, thus affecting the performance of this coating as stated in the Typical Properties section. If a primer, other than a Valvoline recommended product is required, written authorization must be obtained from Valvoline. | Подготовка поверхности: Максимальную производительность Tectyl 122-может быть достигнуто только тогда, когда металлических поверхностей будет охраняемыми являются чистыми, сухими и свободными от ржавчины, масла и окалины. Valvoline рекомендует металла температура подложки быть 10-35 ° С во время применения продукта. Избегайте прямого контакта продукта с ПВХ из-за возможной несовместимости материала. Применение: Tectyl 122-формулируется, которые будут использоваться при поставке.Убедитесь однородной консистенции перед использованием. Продолжение шевелясь, как правило, не требуется. Если продукт утолщается за счет холодного хранения или потери растворителя во время использования, обратитесь Valvoline. НЕ ТОНКИХ Tectyl 122-.Неправильное истончение повлияет на толщину пленки, сухой Время и производительность продукта. Valvoline рекомендует окружающей среды и температуры продукта в 10 - 35 ° C во время применения продукта. Tectyl 122-может быть применен методом безвоздушного распыления или кистью. Удаление: Tectyl 122-может быть удалена с уайт-спиритом или любого аналогичного нефтяного растворителя, горячая мыть щелочным или пара низкого давления. Хранение: Tectyl 122-должны храниться при температуре от 10-35 ° C. Мягкий агитации рекомендуется до в использовании. Благодаря своему составу Tectyl 122-может быть подвержена изменениям постпродакшн вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 122-может иметь срок хранения 3 года минимум. Внимание: Адекватная вентиляция, необходимых для лечения, и обеспечить, чтобы предотвратить образование горючей жидкостью. Частично отвержденный фильм не должен подвергаться источников воспламенения, как вспышки, Пламени, искр, чрезмерного тепла или факелами. Обратитесь к Valvoline в Паспорт безопасности для дополнительной обработки и первая информация помощь. Примечание: Помимо какого-либо продукта или под этим покрытием не рекомендуется.Использование дополнительных покрытия может привести к химической несовместимости, что отражается на производительности это покрытие, как указано В типичном разделе "Свойства". Если грунтовка, кроме Valvoline рекомендовано производить работы, письменное разрешение должно быть получено от Valvoline. |
| --- | --- |