Описание

TECTYL 190 BLACK - SPRAY -  представляет собой сольвентнорастворимый антикоррозийный материал черного цвета, на основе каучука и смолы, поставляется аэрозольной упаковке.

TECTYL 190 BLACK - SPRAY -  быстро сохнет, обладает звукоизоляционными свойствами, а также может быть окрашен.

TECTYL 190 BLACK - SPRAY -  рекомендован для защиты металлов а также днищ автомобилей от коррозии и абразивных повреждений.

Застывая, TECTYL 190 BLACK - SPRAY - становится эластичной прочной пленкой черного цвета.

Физико-технические характеристики

Сжатая жидкость		пропан/бутан

Температура вспышки			<0 		°C

Рекомендуемая толщина сухого слоя			250 		мк

Gravel-o-Meter (Stone chip) Test SAE-J-400					4А-4В		оценка

(при толщине сухого слоя 250мк)					(SAE-J-400)

Ускоренные испытания на коррозийную стойкость

(при толщине сухого слоя 250мк)

Испытания в камере 5%-го соляного тумана DIN 50 021 			240		часов

(ASTM B-117) при 35°C (стальные панели DIN 1623)

Подготовка поверхности:

Для достижения максимального эффекта, металлическая поверхность, на которую наносится TECTYL 190 BLACK - SPRAY - , должна быть чистой, сухой, без следов ржавчины и технического масла. Рекомендуемая температура металлической поверхности во время нанесения продукта: 10-30 °C.

Применение:

TECTYL 190 BLACK - SPRAY - демонстрирует лучший эффект, когда температура поверхности и окружающей среды находится в пределах 10-25 °C. Перед использованием встряхните продукт и распыляйте с расстояния 25 см от поверхности.

Так как TECTYL 190 BLACK - SPRAY -  является быстросохнущим материалом, нанесения сразу слишком толстого слоя может вызвать образование «пор». Valvoline рекомендует наносить один слой за раз с интервалом в 2-3 минуты до получения слоя необходимой толщины.

Для нанесения краски поверх TECTYL 190 BLACK - SPRAY -, слой продукта должен быть полностью сухим. При применении красок из двух компонентов, сначала наносится тонкий слой грунтовки и только после ее высыхания наноситься слой краски.

НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL 190 BLACK - SPRAY - .

Не наносите продукт на механические детали а также на катализатор выхлопной системы.

Удаление:

Высохший TECTYL 190 BLACK - SPRAY - тяжело удаляется. Удаляется уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем.

Хранение:

TECTYL 190 BLACK - SPRAY -  следует хранит при температурах 10-25 °C. Перед использованием, баллончик рекомендуется встряхнуть. После использования переверните баллончик и прочистите насадку, удерживая несколько секунд распылитель. Баллончик находится под давлением. Держите аэрозоль вдали от очагов огня, избегайте попадания на баллончик прямых солнечных лучей и нагрева выше 50 °C.

Предостережение:

Для высыхания и предотвращения формирования горючей смеси необходима хорошая вентиляция. ЗАЩИЩАЙТЕ ЧАСТИЧНО ВЫСОХШИЙ СЛОЙ ОТ ОГНЯ, ИСКР И ИСТОЧНИКОВ ПЕРЕГРЕВА. Для дополнительных указаний по использованию и оказанию первой медицинской помощи смотрите паспорт безопасности Valvoline.