Описание

TECTYL 190 BLACK представляет собой сольвентнорастворимый антикоррозийный материал черного цвета, на основе каучука и смолы.

TECTYL 190 BLACK быстро сохнет, обладает звукоизоляционными свойствами, а также может быть окрашен.

TECTYL 190 BLACK рекомендован для защиты метал лов, а также днищ автомобилей от коррозии и абразивных повреждений.

Застывая, TECTYL 190 BLACK становится эластичной прочной пленкой черного цвета.

Физико-технические характеристики

Температура вспышки			<0 		°C

Плотность при 60°F			1,08		кг/л

Рекомендуемая толщина сухого слоя			250 		мк

Теоретическая покрывающая способность			1,4 		м²/л

при толщине сухого слоя 250мк

Массовая часть нелетучих веществ			53		%

Вязкость по Брукфильду (RVT) при 20°C

(во время производства)

при 100 об/мин			1300

Время частичного высыхания при 25°C			± ½ 		часа

Время полного высыхания при 25°C			1-2		часа

Летучий органический состав (ASTM D-3960)				510

Gravel-o-Meter (Stone chip) Test SAE-J-400					4А-4В		оценка

(при толщине сухого слоя 250мк)					(SAE-J-400)

Ускоренные испытания на коррозийную стойкость

(при толщине сухого слоя 250мк)

Испытания в камере 5%-го соляного тумана DIN 50 021 			240		часов

(ASTM B-117) при 35°C (стальные панели DIN 1623)

Подготовка поверхности:

Для достижения максимального эффекта, металлическая поверхность, на которую наносится TECTYL 190 BLACK, должна быть чистой, сухой, без следов ржавчины и технического масла. Рекомендуемая температура металлической поверхности во время нанесения продукта: 10-30 °C.

Применение:

TECTYL 190 BLACK поставляется готовым к применению. Перед применением удостоверьтесь в однородности вещества. Если продукт загустел в следствии хранения при низких температурах, или в следствии испарения растворителя, свяжитесь с Valvoline. НЕ РАЗБАЙВЛЯЙТЕ TECTYL 190 BLACK. Неправильное разбавление может повлиять на структуру, время высыхания и качество продукта. Valvoline рекомендует использовать продукт при температуре 10-30 °C. Продукт можно наносить пневматическим пистолетом.

Для нанесения краски поверх TECTYL 190 BLACK, слой продукта должен быть полностью сухим. При применении красок из двух компонентов, сначала наносится тонкий слой грунтовки и только после ее высыхания наноситься слой краски.

НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL 190 BLACK.

Удаление:

Высохший TECTYL 190 BLACK тяжело удаляется. Удаляется уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем.

Хранение:

TECTYL 190 BLACK следует хранит при температурах 10-30 °C. Перед использованием продукт рекомендуют слегка размешать.

Предостережение:

Для высыхания и предотвращения формирования горючей смеси необходима хорошая вентиляция. ЗАЩИЩАЙТЕ ЧАСТИЧНО ВЫСОХШИЙ СЛОЙ ОТ ОГНЯ, ИСКР И ИСТОЧНИКОВ ПЕРЕГРЕВА. Для дополнительных указаний по использованию и оказанию первой медицинской помощи смотрите паспорт безопасности Valvoline.