Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 122 A

Описание

TECTYL 122 A – сольвентная жидкая восковая/битумная основа, тиксотропное антикоррозионное соединение.

TECTYL 122 A подходит для обработки днища автомобилей.

TECTYL 122 A образует относительно прочную, черную, эластичную, плотную плёнку.

Характерные свойства

Точка воспламенения; PMCC

Удельная масса при 60°F

Рекомендуемая толщина сухой плёнки

Теор.покрываемость при Avg. Рекомендуемая DFT

Нелетучие в-ва

Вязкость по Брукфильду при 25°C

(во время  производства)

при 2 RPM:

при 20 RPM:

Время высыхания при 25°C

Время выдержки при 25°C

Содержание летучих органических в-в (VOC) (ASTM d-3960)

Ускоренные испытания на коррозионную стойкость:

при Avg. рекомендуемая DFT

Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; din 50        021 (ASTM b-117) (DIN 1623 Steel Panels) – 40 дней

Влажность; 100 % RH; при 40°C; din 50 017-KK (DIN 1623 стальные панели) – 100 дней

| 40 0.91 250 2.1 60 | °C кг/ltr микрон минимум м2/л вес % |
| --- | --- |
| 25.000 7.000 | mPa.s (cP) mPa.s (cP) |
| ± 4 ±24 | Ч ч |

- г/л

40

100

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe
Effective Date:         Expiration Date:	Replaces:	Author's Initials:	Pages

23-May-05	23-May-08	02-09-1999	JAvM	1/2

Code: TECTYL 122 A.doc

The information contained herein is correct to the best of our knowledge.  The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results.  We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.

Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 122 A

Подготовка поверхности:

Максимальное качество TECTYL 122 A достигается только если обрабатываемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищенная от ржавчины, масла и вторичной окалины. Рекомендованная Valvoline температура металлической поверхности 10-35 °C на момент нанесения продукта. Избегайте прямого контакта продукта с PVC, т.к. возможна несочетаемость веществ.

Применение:

TECTYL 122 A поставляется в готовом виде. Перед применением убедитесь, что консистенция однородна. Продолжительное перемешивание не рекомендуется. Если продукт загустел в результате хранения при низких температурах или испарения сольвента во время использования свяжитесь с Valvoline. НЕ РАЗВОДИТЕ TECTYL 122 A. Неправильное растворение негативно влияет на образование плёнки, время высыхания и качество продукта. Рекомендованная Valvoline температура окружающей среды и продукта 10-35 °C на момент нанесения. TECTYL 122 A можно наносить безвоздушным методом распыла или кисточкой. НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL 122 A.

Удаление:

TECTYL 122 A можно удалить с помощью уайт-спирита или другими подобными нефтяными растворителями, горячим щелочным промывочным раствором или паром низкого давления.

Хранение:

TECTYL 122 A должен храниться при температуре 10-35 °C. Перед использованием рекомендуется слегка перемешать.

Предостережение:

Для сушки необходима хорошая вентиляция во избежание образования легковоспламеняемой среды. ПОДСОХШУЮ ПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГАРАНИЯ, ТАКИХ КАК ВСПЫШКИ, ПЛАМЯ, ИСКРЫ, ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ГОРЕЛКИ. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта Valvoline.

Примечание:

Дополнительное нанесение какого-либо продукта на или под слой TECTYL 122 A не рекомендуется. Нанесение дополнительных продуктов может привести к химической несочитаемости, тем самым влияя на качество TECTYL 122 A, как указано в разделе «Характерные свойства». Если необходимо использовать грунт, который не был рекомендован Valvoline, следует получить письменное разрешение от Valvoline.

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe
Effective Date:         Expiration Date:	Replaces:	Author's Initials:	Pages	Code:

23-May-05	23-May-08	02-09-1999	JAvM	2/2	TECTYL 122 A.doc

The information contained herein is correct to the best of our knowledge.  The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.