Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 210 R

Описание

TECTYL 210 R – янтарного цвета сольвентная жидкая восковая/асфальтная основа, тиксотропное антикоррозионное соединение.

TECTYL 210 R был разработан для защиты на производственном уровне скрытых полостей, швов, соединений и других мест, имеющих трещины, щели, изломы, восприимчивые к коррозии.

TECTYL 210 R образует полутвёрдую, восковую, светло-янтарного цвета, полупрозрачную липковатую плёнку.

Характерные свойства

| Точка воспламенения; PMCC 40 | °C |
| --- | --- |
| 0.86 | кг/ltr |
| 50 | микрон минимум м2/л вес % |
| 7.5 | м2/л |
| 44 | вес % |
| 25 | Сек |
| ± 24 | Ч |
| 478 | г/л |

Удельная масса при 60°F

Рекомендуемая толщина сухой плёнки

Теор.покрываемость при Avg. Рекомендуемая DFT

Нелетучие в-ва

Вязкость; DIN (53 211) Cup No. 4 при 20°C

(во время  производства)

Время выдержки при 25°C

Содержание летучих органических в-в (VOC) (ASTM d-3960)

Ускоренные испытания на коррозионную стойкость:

@ Avg. Recommended DFT

дн дн

Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; din 50 021 (ASTM b-117) (DIN 1623 Стальные панели)

21 +

Влажность; 100 % RH; при 40°C; din 50 017-KK (DIN 1623 Стальные панели)

100+

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe
Effective Date:         Expiration Date:	Replaces:	Author's Initials:	Pages

23-May-05	23-May-08	09-29-2000	JAvM	1/2

Code: TECTYL 210 R.doc

The information contained herein is correct to the best of our knowledge.  The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results.  We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.

Product Information

A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY    A DIVISION OF ASHLAND INC.

TECTYL 210 R

Подготовка поверхности:

Максимальное качество TECTYL 210 R достигается только если обрабатываемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищенная от ржавчины, масла и вторичной окалины. Рекомендованная Valvoline температура металлической поверхности 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Применение:

TECTYL 210 R поставляется в готовом виде. Перед применением убедитесь, что консистенция однородна. Продолжительное перемешивание не рекомендуется. Если продукт загустел в результате хранения при низких температурах или испарения сольвента во время использования свяжитесь с Valvoline. НЕ РАЗВОДИТЕ TECTYL 210 R. Неправильное растворение негативно влияет на образование плёнки, время высыхания и качество продукта. Рекомендованная Valvoline температура окружающей среды и продукта 10-35 °C на момент нанесения. TECTYL 210 R можно наносить безвоздушным методом или airmixing spray. НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL 210 R.

Удаление:

TECTYL 210 R можно удалить с помощью уайт-спирита или другими подобными нефтяными растворителями, горячим щелочным промывочным раствором или паром низкого давления.

Хранение:

TECTYL 210 R должен храниться при температуре 10-35 °C. Перед использованием рекомендуется слегка перемешать.

Предостережение:

Для сушки необходима хорошая вентиляция во избежание образования легковоспламеняемой среды. ПОДСОХШУЮ ПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГАРАНИЯ, ТАКИХ КАК ВСПЫШКИ, ПЛАМЯ, ИСКРЫ, ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ГОРЕЛКИ. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта Valvoline.

Примечание:

Дополнительное нанесение какого-либо продукта на TECTYL 210 R или под слой не рекомендуется. Нанесение дополнительных продуктов может привести к химической несочитаемости, тем самым влияя на качество TECTYL 210 R, как указано в разделе «Характерные свойства». Если необходимо использовать грунт, который не был рекомендован Valvoline, следует получить письменное разрешение от Valvoline.

This information only applies to products manufactured in the following location(s): Europe
Effective Date:         Expiration Date:	Replaces:	Author's Initials:	Pages	Code:

23-May-05	23-May-08	09-29-2000	JAvM	2/2	TECTYL 210 R.doc

The information contained herein is correct to the best of our knowledge.  The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results.  We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.