Описание

TECTYL BODYSAFE  -Spray- тиксотропный сольвенторастворимый антикоррозионный материал на восково/битумной основе. Поставляется в аэрозольной упаковке.

TECTYL BODYSAFE  -Spray- подходит для обработки днища автомобиля.

TECTYL BODYSAFE  -Spray- образует относительно прочную, плотную эластичную пленку черного цвета.

Характеристика

Сжатая жидкость:	пропан/бутан.

Точка воспламенения; PMCC:	< 0	°C

Рекомендуемая толщина сухого слоя	250	микрон минимум

Ускоренные испытания на коррозийную стойкость:

@ Avg. Recommended DFT

Солевой туман; 5 % NaCl @ 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117)	40	дней

(DIN 1623 Steel Panels)

Влажность; 100 % RH; @ 40°C; DIN 50 017-KK	100	дней

(DIN 1623 Steel Panels)

Подготовка поверхности:

Максимальное качество TECTYL BODYSAFE  -Spray достигается только если обрабатываемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищенная от ржавчины, масла и вторичной окалины. Рекомендованная Valvoline температура металлической поверхности 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Применение:

Максимальное качество TECTYL BODYSAFE  -Spray достигается при нанесении если температура окружающей среды и продукта 10-25 °C. TECTYL BODYSAFE  -Spray необходимо хорошо взболтать перед употреблением и наносить с расстояния примерно 25см от поверхности.

В связи с тем, что TECTYL BODYSAFE  -Spray - является быстросохнущим продуктом, его нанесение толстым слоем может вызвать ноздреватость. Valvoline рекомендует наносить один слой за ход, подождать 2-3 минуты и нанести следующий слой. Продолжайте так до получения желаемой толщины слоя.

НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL BODYSAFE  -Spray -.

Удаление:

TECTYL BODYSAFE  -Spray - можно удалить с помощью уайт-спирита или другими подобными нефтяными растворителями, горячим щелочным промывочным раствором или струёй под низким давлением.

Хранение:

TECTYL BODYSAFE  -Spray - должен храниться при температуре 10-35 °C. Рекомендуется взболтать баллончик перед употреблением. Для хранения после употребления переверните баллончик и, удерживая несколько секунд распылитель, прочистите насадку. Баллончик под давлением. Держите вдали от источников огня, прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50°C.

Предостережение:

Для сушки необходима хорошая вентиляция во избежание образования легковоспламеняемой среды. ПОДСОХШУЮ ПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГАРАНИЯ, ТАКИХ КАК ВСПЫШКИ, ПЛАМЯ, ИСКРЫ, ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ГОРЕЛКИ. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта Valvoline.