Описание

TECTYL ML  -Spray- антикоррозионный материал на восковой основе, сольвентнорастворимый. Цвет – светло-желтый. Поставляется в аэрозольной упаковке.

TECTYL ML  -Spray- обладает хорошими влаговытесняющими и проникающими свойствами. Отлично подходит для антикоррозионной обработки скрытых полостей автомобиля.

TECTYL ML  -Spray- образует эластичную восковую прозрачную пленку светло-желтого цвета.

Typical Properties

Сжатая жидкость:	пропан/бутан.

Точка воспламенения; PMCC:	< 0	°C

Рекомендуемая толщина сухого слоя	50	микрон

Ускоренные испытания на коррозийную стойкость:

@ Avg. Recommended DFT

Солевой туман; 5 % NaCl @ 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117)	21+	дней

(DIN 1623 Steel Panels)

Влажность; 100 % RH; @ 40°C; DIN 50 017-KK	75+	дней

(DIN 1623 Steel Panels)

Подготовка поверхности:

Максимальное качество TECTYL ML  -Spray достигается только если обрабатываемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищенная от ржавчины, масла и вторичной окалины. Рекомендованная Valvoline температура металлической поверхности 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Применение:

Максимальное качество TECTYL ML  -Spray достигается при нанесении если температура окружающей среды и продукта 10-25 °C. TECTYL ML  -Spray  необходимо хорошо взболтать перед употреблением и наносить с расстояния примерно 25см от поверхности.

В связи с тем, что TECTYL ML  -Spray- является быстросохнущим продуктом, его нанесение толстым слоем может вызвать ноздреватость. Valvoline рекомендует наносить один слой за ход, подождать 2-3 минуты и нанести следующий слой. Продолжайте так до получения желаемой толщины слоя.

НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ TECTYL ML  -Spray-.

Удаление:

TECTYL ML  -Spray- можно удалить с помощью уайт-спирита или другими подобными нефтяными растворителями, горячим щелочным промывочным раствором или струёй под низким давлением.

Хранение:

TECTYL ML  -Spray- должен храниться при температуре 10-35 °C. Рекомендуется взболтать баллончик перед употреблением. Для хранения после употребления переверните баллончик и, удерживая несколько секунд распылитель, прочистите насадку. Баллончик под давлением. Держите вдали от источников огня, прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50°C.

Предостережение:

Для сушки необходима хорошая вентиляция во избежание образования легковоспламеняемой среды. ПОДСОХШУЮ ПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГАРАНИЯ, ТАКИХ КАК ВСПЫШКИ, ПЛАМЯ, ИСКРЫ, ПОВЫШЕННЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ГОРЕЛКИ. Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта Valvoline.